Утверждаю

И.о. ректора ФГБОУ ВПО ИрГТУ

_____________А.Д.Афанасьев

____________________2013 г.

Отчёт по договору

Разработка составов битумно-резиновых композиционных мастик холодного применения и исследование возможности их применения в холодном  асфальтобетоне.

Холодный асфальтобетон в настоящее время является наиболее перспективным материалом для ремонта асфальтобетонных покрытий в холодные периоды года. В наших сибирских условиях – это практически вся весна и вся осень. Этот материал фигурирует в ГОСТ 9128-2009 “ Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия”, но прак-тически не используется в реальной практике. Проблема заключается в том, что для долговечного холодного асфальтобетона необходимы качественные вяжущие, которые невозможно получить на основе окисленных дорожных битумов по ГОСТ 22245-90. Для получения холодного асфальтобетона, который будет служить многие годы необходимо использовать мастики холодного применения на глубоко модифицированных битумных вяжущих.

Мастики холодного применения являются продуктом очень удобным в практическом применении, так как их можно использовать в холодном (естественном) состоянии. Основная технология получения таких мастик – это разжижение вязкой мастики (обычно это битум) раство-рителем. Одна из главных проблем данного способа заключается в значительном ухудшении свойств мастики  (даже после высыхания) после смешения её с растворителем, причём наблюдается такая тенденция: чем больше процентное содержание растворителя, тем хуже свойства холодной мастики. Поэтому для создания хорошей холодной мастики необходимо создать хорошую вязкую мастику и подобрать хороший растворитель. Хороший растворитель минимально изменяет свойства мастики и разжижает её при минимальной дозировке, т.е. растворитель должен иметь хорошую совместимость с полимерными молекулами, содержащимися в модифицированном вяжущем. В некоторых случаях растворитель может состоять из смеси веществ, каждое из которых выполняет определённую функцию в составе холодной мастики.

На первом этапе мы разработали состав вязкой мастики, который обладает наилучшими физико-механическими характеристиками и являлся основой для разработки холодной мастики. В настоящее время распространённым способом улучшения физико-механических характеристик органических вяжущих является их модификация полимерами. Как показано рядом авторов [1-4] применение битумнополимерных и битумнорезиновых композиционных вяжущих значительно улучшает свойства битума и, что не менее важно, повышает долговечность дорожных и кровельных материалов. С другой стороны стоимость битумнополимерных материалов в разы превышает стоимость битума марки БНД, что ограничивает область применения этих материалов. По нашему мнению, наиболее перспективным модификатором битума может выступать резиновая крошка из автомобильных покрышек. Так как, во-первых, резиновая крошка во много раз дешевле сырья из полимеров, во-вторых, одновременно с задачей улучшения качества органических вяжущих решается проблема утилизации автомобильных покрышек. Тем более, что в Иркутском регионе освоена технология получения битумнорезиновых вяжущих [4].

Помимо резиновой крошки композиционное вяжущее может содержать ароматические масла (улучшающие растворение резины в битуме), пластификаторы, минеральные добавки (обычно повышают теплостойкость композита), и другие материалы, изменяющие конкретные физико-механические параметры композита. Когда количество добавок достигает десятков процентов, то такой материал называется мастикой.  Данная работа посвящена исследованию и созданию мастик для конкретного вида работ, а именно: для заливки трещин в асфальтобетонных покрытиях и для ремонта мягких кровель. Такие мастики должны иметь хорошую морозо- и теплостойкость, хорошую адгезию к большинству материалов, а материалы для заливки трещин и хорошую износостойкость. В целях понижения стоимости композиционного вяжущего мы ориентировались на добавки, которые являются отходами различных производств и к тому же достаточно доступны, т.е. образуются в больших количествах.

Основными измеряемыми параметрами являлись температура хрупкости по Фраасу, которая характеризует морозостойкость композита, и температура размягчения по “кольцу и шару”, которая характеризует теплостойкость. Величина адгезии к каменным материалам измерялась по методу “А” по  ГОСТ 11508-78 и все образцы композита выдерживали испытания. Таким образом, адгезия битумно резинового композиционного вяжущего ко всем каменным материалам отличная, этот факт подчёркивался авторами [4].

Измерения температуры размягчения проводились на автоматическом аппарате КиШ-20М4 по ГОСТ 11506-73. Измерения температуры хрупкости проводились на автоматическом аппарате АТХ-20. Композиционное вяжущее всегда приготовлялось на основе битума марки БНД 90/130 производства АНКХ г. Ангарск, температура хрупкости -21(С, температура размягчения +46(С. В качестве растворяющего агента использовалась тяжёлая смола пиролиза выпускаемая АНКХ [5]. Резиновая крошка (далее “резина”) получалась из отработанных автомобильных покрышек на предприятии ИП Митюгин г.Братск. Микрокремнезём с примесью углеродных наночастиц (далее “м.у.”), каменноугольный (далее “к.п.”) и нефтяной (далее “н.п.”) пек являются отходами производства Братского алюминиевого завода, минеральный порошок (далее “м.п.”) производится Олхинским известковым заводом г.Шелехов. В качестве пластификатора использовались отработанные обезвоженные масла.

Как было исследовано ранее [4], оптимальное содержание резины в композите составляет 20-25% по массе. При таком содержании резины наблюдается минимальная температура хрупкости и приемлемая для дорожных строителей температура размягчения. Поэтому в наших исследованиях содержание резины почти всегда находилось  в данном диапазоне. То что, в нашем случае можно говорить о растворении (девулканизации) резины говорит тот факт, что у композита температура хрупкости ниже, чем у битума, а температура размягчения выше. Аналогичное явление наблюдается при растворении в битуме искусственных полимеров [3]. Далее нами принята следующая система обозначений в таблицах. В  каждом столбце под названием ингредиента приводится его массовая доля в процентах, в данном образце композита, содержание битума равно 100% минус сумма всех ингредиентов в строке. Под отвердителем мы имеем ввиду компоненты, повышающие температуру размягчения и в соответствующих ячейках помимо процентного содержания указывается вид отвердителя.

На первом этапе было проведено исследование физико-механических характеристик композита в зависимости от содержания тяжёлой смолы пиролиза и минеральных добавок, см. таблицу №1.

Таблица №1. Физико-механические свойства мастик

| № | Резина | смола | Отвер-дитель | Пластифи-катор | Тем-ра хрупкости, (С | Тем-ра размягчения, (С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | 10 | 9 м.п | 3 | -27 | +46,3 |
| 2 | 22 | 12 | 0 | 7 | -31,6 | +49,7 |
| 3 | 22 | 16 | 0 | 3 | -32 | +56,3 |
| 4 | 22 | 15 | 6 м.п. | 4 | -31,6 | +61,9 |

Таким образом, повышение содержания ароматического масла приводит улучшению растворения резины, что благотворно отражается на температуре размягчения. Добавление мин.порошка повышает теплостойкость не ухудшая морозостойкость композита. Ароматическое и отработанное масло являются разжижителями битума и тот факт, что температура размягчения образцов выше, чем у исходного битума говорит о растворении резиновой крошки. Образец №1 как раз демонстрирует, что плохое растворение резины не компенсируется увеличением содержания отвердителя. Состав №4 демонстрирует очень хорошие физико-механические характеристики и может использоваться в качестве мастики для заделки трещин в асфальтобетонных покрытиях, для ремонта кровель и даже в качестве заменителя битума при производстве асфальтобетона. Заметим, что все используемые ингредиенты имеют стоимость меньше чем битум марки БНД 90/130. Единственная проблема это то, что ароматическое масло имеет достаточно сильный запах. Поэтому в дальнейших исследованиях мы постарались минимизировать его содержание.

Процесс девулканизации резины, который вносит основной вклад в изменение свойств мас-тики, зависит не только от содержания ароматического масла, но также от других параметров обработки: температура растворения, интенсивность механического воздействия и т.п.  В таблице №2 представлены результаты, полученные при минимальном содержании ароматического масла.и при дополнительных воздействиях на композит.

Таблица №2. Физико-механические свойства мастик после доп.обработки

| № | Резина | смола | Отвер-дитель | Пластифи-катор | Тем-ра хрупкости, (С | Тем-ра размягчения, (С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | 10 | 9 м.п. | 3 | -35 | +48,3 |
| 2 | 21 | 10 | 9 м.п | 3 | -36 | +50,6 |
| 3 | 21 | 10 | 9 м.п.+ 10 м.у. | 3 | -34 | +59,5 |
| 4 | 21 | 10 | 9 м.п.+ 10 к.п. | 3 | -34 | +54 |

Состав №1 приготовлен на промышленной установке и имеет визуальные неоднородности размером 1-3 мм. Составы №2-4 дополнительно обработаны на лабораторном высокоскоростном диспергаторе, в течении 1-2 минут, и визуально однородны. Кроме того, составы приведённые в таблице №2 приготовлены при температуре на 10-15 (С выше, чем составы из таблицы №1. Повышение температуры приводит к частичной деструкции полимерных молекул резины и это приводит к дополнительной пластификации (понижению температуры хрупкости) композита. Для того, чтобы повысить температуру размягчения необходимо добавлять отвердители. Интересно отметить, что очень сильное воздействие на температуру размягчения оказывает микрокремнезём с большой примесью углеродных частиц, которые в свою очередь содержат некоторое количество наночастиц углерода. Составы №3-4 были выбраны в качестве основы для приготовления мастик холодного применения.

Для приготовления холодных мастик были выбраны следующие органические растворители: скипидар  сульфатный очищенный, уайт-спирит, толуол  каменноугольный, бензин растворитель для резиновой промышленности. Скипидар имеет хорошую смешиваемость с БРК, толуол –хорошо взаимодействует с полимерными молекулами, уайт-спирит и бензин – эффективно разжижают композит.  Процесс смешения производился путём пропускания смеси через кавитационный аппарат. При этом происходит резкое уменьшение размера неоднородностей, которые присутствуют в исходном битумно-резиновом композите. Использование кавитатора очень сильно улучшает технологичность процесса разжижения и качество конечного продукта. Простая схема, применяемая обычно дорожниками, растворение в ёмкости при непрерывном помешивании имеет повышенную пожароопасность, при этом необходимо применять дорогостоящие мешалки и насосы-диспергаторы.

В процессе исследований наилучшие результаты получились для растворителя состоящего из одинаковых частей скипидара  сульфатного очищенного, уайт-спирита, толуола  каменноугольного  и бензина растворителя для резиновой промышленности. Общее содержание растворителя в мастике лежит в диапазоне 15-20% по массе. В зависимости от содержания растворителя мастики подразделяются на марки по вязкости (пенетрации):

Таблица №3. Марки и физико-механические  характеристики мастик

| Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
|  | РБРК 200 | РБРК 150 | РБРК 100 |  |
| 1. Пенетрация, при 0(С, не менее* | 200 | 150 | 100 | По ГОСТ 11501 |
| 2. Количество испарившегося разжижителя, %, не менее | 18 | 16 | 14 | По ГОСТ 11504 |
| 3. Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, (С. не ниже | 50 | 52 | 54 | По ГОСТ 11506 |
| 4. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, (С, не ниже | 95 | 95 | 95 | По ГОСТ 4333 |
| 5. Испытание на сцепление с мрамором и гранитом | Выдерживает в соответствии с контрольным образцом № 1 | По ГОСТ 11508 по методу А |

На основе мастики РБРК 150 Заказчиком в заводских условиях была изготовлена холодная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б, содержание вяжущего составляло 7,5% по массе от минеральной части. Были получены следующие физико-механические показатели холодного асфальтобетона:

Таблица №4. Марки и физико-механические  характеристики асфальтобетона

| № п/п | Наименование показателей | Требования ГОСТ 9128-2009, марка 2, тип Бх | До прогрева | После прогрева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средняя плотность асфальтобетонной смеси, г/см3 | - | 2,53 | 2,50 |
| 2. | Водонасыщение, % по объему (после прогрева) | 5,0 - 9,0 | 3,2 | 6,3 |
| 3. | Предел прочности при сжатии, МПа, при температуре: |  |  |  |
|  | 20С, после прогрева | 1,3 |  | 1,6 |
|  | 20С, до прогрева | 1 | 1,3 |  |
| 4. | Предел прочности водонасыщенных образцов, не менее: |  |  |  |
|  | После прогрева | 1 |  | 1,05 |
|  | До прогрева | 0,7 | 0,96 |  |
| 5. | Предел прочности после длительного водонасыщения, не менее: |  |  |  |
|  | После прогрева | 0,8 |  | 1.06 |
|  | До прогрева | 0,5 | 0.6 |  |

Таким образом, асфальтобетон по всем показателям соответствует марке II и вполне пригоден для осуществления ямочного ремонта асфальтобетонных и бетонных покрытий во все периоды года. Особенно стоит подчеркнуть хорошую водостойкость нашего асфальтобетона, так как это одно из самых больных мест этого материала: при разжижении вяжущего наиболее сильно снижается адгезия к минеральным наполнителям. На простом дорожном битуме не реально сделать холодный асфальтобетон удовлетворяющий требованиям ГОСТ, поэтому-то холодный асфальтобетон на долгие годы исчез с рынка строительных материалов. В принципе, при оптимизации содержания вяжущего и гранулометрического состава (для этого необходимо максимальное использование минерального порошка из доломитовой муки) можно добиться соответствия асфальтобетона марке I. В этом случае холодный асфальтобетон может быть использован не только для ямочного ремонта, но и для устройства всего покрытия на дорогах низких категорий. Основное достоинство холодного асфальтобетона, помимо экономичности, состоит в том, что он не трескается зимой.

Литература

- Смирнов Н.В. Обзор проведённой работы по применению битумно-резиновых композиционных вяжущих// НПГ “Информация и технология”. – М., 2004. 34 с. Режим доступа: www.bitrack.ru

- Радзишевский П. Свойства асфальтобетона на битумно-резиновом вяжущем// Наука и техника в дорожной отрасли. 2007.- №3. С.38-41.

- Гохман Л.М. Битумы, полимер-битумные вяжущие, асфальтобетон, полимерасфальтобетон. Экон, М., 2008, 118 с.

- Алексеенко В.В., Житов Р.Г., Кижняев В.Н., Митюгин А.В. Новые технологии получения битумно-резиновых композиционных  вяжущих для дорожного строительства // Наука и техника в дорожной отрасли,  №1, с. 25-27, (2010)

- Кукс И.В., Дошлов О.И., Лубинский М.И. и др. Современные тенденции применения тяжёлой смолы пиролиза в производстве анодной массы// Нефтепереработка и нефтехимия, №6, с.33-36, (2010)

Доцент кафедры автомобильных дорог

ИрГТУ								        	          В.В. Алексеенко